临沂市民用建筑水龙头备案标准

为加强全市民用建筑水龙头的质量管理，切实提升建筑品质，依据GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》等标准，根据全市建筑工程施工用质量要求现状，特制定本标准。

一、基本要求

淘汰传统老式铸铁水龙头，推广使用不锈钢、铜制水龙头。

推广使用陶瓷阀开启30万次上，采用烤漆工艺加装起泡器。

二、质量要求

1、外观

(1)镀层表面光泽均匀，不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。

(2)涂层表面组织细密、光滑、色泽均匀，不应有流挂、露底及明显的划伤、磕碰等缺陷。

(3)抛光表面应光滑，不应有明显毛刺、划痕和磕碰等缺陷。

2、螺纹

表面光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷。

3、装配

(1)装配好和手柄或手轮动作应轻便平稳，无卡阻，转换开关提拉部位与提拉杆件应牢固，水嘴旋转出水口应旋转轻便无卡阻。

(2)冷热水混合水嘴应有冷热标记，并与水嘴结合牢固。

(3)应有明显的开启和关闭标识。

4、金属污染物析出（洗面器及厨房水嘴）

铅析出值(Q)不大于5μg /L，非铅元素不大于表一要求。

表一：

| 序号 | 元素名称 | 限值（μg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锑 | 0.6 |
| 2 | 砷 | 1 |
| 3 | 钡 | 200 |
| 4 | 铍 | 0.4 |
| 5 | 硼 | 500 |
| 6 | 镉 | 0.5 |
| 7 | 铬 | 10 |
| 8 | 六价铬 | 2 |
| 9 | 铜 | 130 |
| 10 | 汞 | 0.2 |
| 11 | 硒 | 5 |
| 12 | 铊 | 0.2 |
| 13 | 铋 | 50 |
| 14 | 镍 | 20 |
| 15 | 锰 | 30 |
| 16 | 钼 | 4 |

5、使用性能

(1)抗水压机械性能

应符合表二的规定

表二：

| 以冷水为介质进行试验 |  |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测部位 | 阀芯位置 | 出水口状态 | 试验条件 |  |  |
|  |  |  | 压力MPa | 持续时间S |  |
| 阀芯上游 | 关闭 | 开 | 2.5±0.05 | 60±5 | 阀芯上游的零部件无永久性变形 |
| 带流量调节器的水嘴阀芯下游 | 打开 | 开 | 0.4±0.02 |  | 阀芯下游的零部件无永久性变形 |
| 不带流量调节器的水嘴阀芯下游 |  |  | 水嘴流量为0.4±0.02L/S时的压力 |  |  |

(2)密封性能

表三：

| 以冷水为介质进行试验 |  |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测部位 | 阀芯或转换位置 | 出水口状态 | 试验条件 |  |  |
|  |  |  | 压力MPa | 持续时间S |  |
| 阀芯及阀芯上游 | 阀芯关闭 | 开 | 1.6±0.05 | 60±5 | 阀芯上游过水通道无渗漏 |
| 出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游 | 阀芯打开 | 关 | 洗衣机水嘴1.6±0.05其他水嘴0.4±0.02 | 60±5 | 阀芯下游任何密封部位无渗漏 |
|  |  |  | 0.05±0.01 | 60±5 |  |
| 出水口不能够被堵住的水嘴阀芯下游 | 阀芯打开 |  | 1.6±0.05 | 60±5 |  |
| 浴缸与淋浴手动转换开关 | 阀芯开，转换开关处于浴缸模式 | 人工堵住水嘴流向浴缸的出水口，沐浴出水口呈开启状态 | 0.4±0.02 | 60±5 | 水嘴的淋浴出水口无渗漏 |
|  |  |  | 0.05±0.01 | 60±5 |  |
|  | 阀芯开，转换开关处于淋浴模式 | 人工堵住淋浴出水口，浴缸出水口开 | 0.4±0.02 | 60±5 | 水嘴的浴缸出水口无渗漏 |
|  |  |  | 0.05±0.01 | 60±5 |  |
| 浴缸与淋浴自动复位转换开关 | 阀芯开，转换开关处于浴缸模式 | 两个出水口开 | 0.4±0.02 | 60±5 | 嘴的淋浴出水口无渗漏 |
|  | 阀芯开，转换开关处于淋浴模式 |  | 0.4±0.02 | 60±5 | 水嘴的浴缸出水口无渗漏 |
|  | 阀芯开，转换开关处于淋浴模式 |  | 0.05±0.01 | 60±5 | 转换开关不得移动，水嘴的浴缸出水口无渗漏 |
|  | 阀芯关 |  | - |  | 转换开头自动回到浴缸出水口模式 |
|  | 阀芯开，转换开关处于浴缸模式 |  | 0.05±0.01 | 60±5 | 水嘴的淋浴出水口无渗漏 |
| 顶喷花洒与手持花洒转换开关 | 阀芯开，转换开关处于顶喷花洒模式 | 人工堵住水嘴连接顶喷花洒出水口，连接手持花洒出水口开 | 0.4±0.02 | 60±5 | 水嘴连接手持花洒的出水口无渗漏 |
|  |  |  | 0.05±0.01 | 60±5 |  |
|  | 阀芯开，转换开关处于手持花洒模式 | 人工堵住水嘴连接手持花洒出水口，连接顶喷花洒出水口开 | 0.4±0.02 | 60±5 | 水嘴连接顶喷花洒的出水口无渗漏 |
|  |  |  | 0.05±0.01 | 60±5 |  |
| 冷热水隔墙（适用于单柄双控水嘴） | 阀芯关 | 开 | 0.4±0.02 | 60±5 | 出水口及未连接的进水口无渗漏 |

(3) 水力学性能(流量、灵敏度)

水嘴的流量应符合表四的规定

表四：

| 水嘴用途 | 试验压力MPa | 流量Q/（L/min） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通洗涤水嘴、洗面器水嘴、厨房水嘴、净身器水嘴 | 动压0.1±0.001 | 普通型 | 3.0≤Q≤9.0 |
|  |  | 节水型 | 3.0≤Q≤7.5 |
| 浴缸水嘴 |  | 浴缸位 | 全冷或全热位置：Q≥6.0，混合水位置（测试单柄双控水嘴时，水温在34℃～44℃之间）：Q≥6.5 |
|  |  | 沐浴位 | Q≥6.0（不带花洒）；4.0≤Q≤9.0（带花洒） |
| 沐浴水嘴 |  | Q≥6.0（不带花洒）；4.0≤Q≤9.0（带花洒） |  |
| 洗衣机水嘴 |  | Q≥9.0 |  |

单柄双控水嘴的灵敏度符合表五的规定

表五：

| 水嘴的控制装置 | 水嘴用途 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 洗面器水嘴、厨房水嘴、净身器水嘴 | 沐浴水嘴、浴缸/沐浴水嘴（在沐浴位时） |
| 控制装置半径r＞45mm | 控制装置的位移≥10 mm | 控制装置的位移≥12 mm |
| 控制装置半径r≤45mm | 控制装置的转动角度≥10°或位移≥10 mm | 控制装置的转动角度≥12°或位移≥12 mm |

(4) 抗安装负载

水嘴连接管螺纹抗安装负载按表六要求试验，试验后应无裂纹、无损坏。

表六：

| 连接管螺纹类型 | 螺纹公称尺寸mm | 扭力矩（N·m） |
| --- | --- | --- |
| 金属管螺纹（不含连接软管螺纹） | DN10 | 43 |
|  | DN15 | 61 |
|  | DN20 | 88 |
| 塑料管螺纹 | DN10 | 29 |
|  | DN15 | 43 |
|  | DN20 | 61 |
| 连接软管螺纹 | DN15 | 20 |

(5)抗使用负载

水嘴手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N·m后，应无变形或损坏等消弱水嘴功能的情况出现。浴缸和沐浴水嘴手柄或手轮承受445N的轴向拉力应无松动现象。其他水嘴手柄或手轮45N的轴向拉力应无松动现象。

(6) 涂镀层附着强度

在水嘴上较平整的表面进行划格试验，达到一级。

(7) 表面腐蚀性能

进行盐雾试验，不低于外观评级9级要求。

(8) 防回流性能

抽取式水嘴及带喷枪的厨房水嘴应有防回流功能，不应有虹吸现象产生。

(9)寿命

按表七规定实验，试验过程中零部件不得出现断裂、卡阻和渗漏现象。

表七：

| 水嘴类别 | 循环/个 |
| --- | --- |
| 单柄单控水嘴 | 2×105 |
| 双柄双控水嘴 | 每个控制装置2×105 |
| 单柄双控水嘴 | 7×104 |

三、资料要求

1、企业营业执照；

2、产品合格证、安装使用说明书；

3、产品质量检测报告；

4、质量管理相关文件或质量体系认证证书；

5、产品商标证书；

6、企业简介及相关资信证明。